运动鞋产品质量国家监督抽查实施细则

（2021年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1 运动鞋（旅游鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |

表2 普通运动鞋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |
| 2 | 外底拉断伸长率 |  | GB/T 528-2009 |
| 3 | 外底磨耗量 |  | GB/T 1689-1998 |
| 4 | 外底硬度 |  | GB/T 531.1-2008 |
| 5 | 围条与鞋帮粘合强度 |  | GB/T 532-2008 |
| 6 | 整鞋屈挠性能 |  | HG/T 2871-2008 A法 |
| 7 | pH值 |  | GB/T 7573-2002 |
| 8 | 游离甲醛 |  | GB/T 2912.1-1998 |
| 9 | 可萃取的重金属 | 铅 | GB/T 17593.2-2007 |
|  |  | 镉 |  |
|  |  | 砷 |  |
| 10 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2006 |
| 11 | 含氯酚 | 五氯苯酚 | GB/T 18414.1-2006 |
|  |  | 2,3,5,6-四氯苯酚 |  |
| 12 | N-亚硝基胺 |  | GB/T 24153-2009 |
| 13 | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） |  | QB/T 2882-2007 A法 |

表3 运动鞋（轻便胶鞋）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |
| 2 | 外底拉断伸长率 |  | GB/T 528-2009 |
| 3 | 外底磨耗量 |  | GB/T 1689-1998 |
| 4 | 外底硬度 |  | GB/T 531.1-2008 |
| 5 | 围条与鞋帮粘合强度 |  | GB/T 532-2008 |
| 6 | 整鞋耐屈挠性能 |  | HG/T 2871-2008 B法 |
| 7 | pH值 |  | GB/T 7573-2002 |
| 8 | 游离甲醛 |  | GB/T 2912.1-1998 |
| 9 | 可萃取的重金属 | 铅 | GB/T 17593.2-2007 |
|  |  | 镉 |  |
|  |  | 砷 |  |
| 10 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2006 |
| 11 | 含氯酚 | 五氯苯酚 | GB/T 18414.1-2006 |
|  |  | 2,3,5,6-四氯苯酚 |  |
| 12 | N-亚硝基胺 |  | GB/T 24153-2009 |
| 13 | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） |  | QB/T 2882-2007 A法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

GB/T 15107-2013 旅游鞋及其第1号修改单

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

HG/T 2018-2014 轻便胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。