省市场监管局发布

化学短纤维产品质量监督抽查分析报告

2022年江苏省纤维检验局对化学短纤维产品进行了省级监督抽查。共抽查化学短纤维产品80批次，合格80批次，合格率为100%。

- 产品和产业概况

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。纤维的长短、粗细、白度、光泽等性质可以在生产过程中加以调节，并分别具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点，广泛用于制造织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。

化学纤维按照原料来源和加工方法的不同可分为纤维素纤维和合成纤维两大类。纤维素纤维（原称人造纤维）是用自然界中含纤维素的农林副产物，如木材、棉短绒、甘蔗渣、芦苇等为主要原料，经化学方法处理，再经机械加工制成的纤维，主要品种有粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等，目前生产的主要是粘胶纤维。粘胶纤维分为棉型短纤维、毛型短纤维和粘胶长丝。合成纤维是用合成高分子化合物为原料经加工而制成的化学纤维的统称，即以石油、天然气、煤等为主要原料，用有机合成的方法制成单体，聚合后经纺丝加工而制成的纤维。按原料分为涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、乙纶、氨纶等。按纤维形态分为短纤维、长丝、综丝及其他。

化学短纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。包括涤纶短纤维、粘胶短纤维、再生涤纶短纤维、再生有色涤纶短纤维等。

目前我国纤维加工量占世界总量的50%以上，化学纤维占到全球产量超过70%，纺织、化纤产业规模均位居世界第一，成为支撑世界纺织化纤工业体系平稳运行的核心力量。

化学纤维行业上游为原油、天然气和煤炭三大基础能源，直接上游为聚酯切片制造。随着我国化纤产业的迅速发展，全球聚酯切片产能逐步集中于亚洲，特别是中国地区。现阶段，我国化学纤维行业产业链上游代表企业有中国石化集团、恒力股份、盛虹集团、恒逸石化、荣盛石化等。化学纤维行业中游为纤维的生产、研发及销售。化学纤维行业下游为应用领域，主要应用于纺织行业，包括服装、家纺、产业用纺织品等。

化纤产业是中国纺织产业的一个重要组成部分，东南沿海是化纤的主要产区，江苏、浙江、广东、福建、山东是前五大产地。我省的苏州、扬州、无锡、南通、常州等是我省化纤的主要生产地。

二、抽查情况

（一）样品来源

本次监督抽查的化学短纤维产品全部来自于生产企业，共抽查了80批次。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学短纤维 | 生产企业 | 抽样 | 80 |

（二）检验依据

本次监督抽查主要依据的标准有：

GB/T 14463-2008《粘胶短纤维》

GB/T 14464-2017《涤纶短纤维》

GB/T 16602-2008《腈纶短纤维和丝束》

FZ/T 52001-1991《氯纶短纤维》

FZ/T 52002-2021《锦纶短纤维》

FZ/T 52003-2014《丙纶短纤维》

FZ/T 52005-2014《缝纫线用涤纶短纤维》

FZ/T 52006-2006《竹材粘胶短纤维》

FZ/T 52010-2014《再生涤纶短纤维》

FZ/T 52019-2018《莱赛尔短纤维》

FZ/T 52025-2012《再生有色涤纶短纤维》

GB/T 14334-2006《化学纤维短纤维取样方法》

GB/T 14337-2008《化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法》

GB/T 14335-2008《化学纤维 短纤维线密度试验方法》

GB/T 14336-2008《化学纤维 短纤维长度试验方法》

GB/T 14342-2015《化学纤维 短纤维比电阻试验方法》

企业明示的产品标准、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求等。

- 检验检测项目

表2化学短纤维质量监督抽查检测项目依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强度/(cN/dtex) | 相应产品标准 | GB/T14337-2008 |
| 2 | 断裂强度变异系数（CV） |  | GB/T14337-2008 |
| 3 | 断裂伸长率/% |  | GB/T14337-2008 |
| 4 | 线密度偏差率/% |  | GB/T14335-2008 |
| 5 | 长度偏差率/% |  | GB/T14336-2008 |
| 6 | 比电阻 |  | GB/T 14342-2015 |
| 7 | 可萃取重金属 |  | GB/T17593 |
| 备注：根据产品执行标准，选择相应产品检测项目。 |  |  |  |

（四）抽查结果分析

本次监督抽查共抽查化学短纤维产品80批次，合格80批次，合格率为100%。

1、按照样品来源统计

按照样品来源统计如表3所示。

表3 按样品来源合格率统计表

| 样品来源 | 采样批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 80 | 80 | 100 |
| 合计 | 80 | 80 | 100 |

2、按照产品价格统计

由于化学短纤维价格差异较大，依据价格统计结果如表4所示。

表4 不同价格合格率统计表

| 样品单价 （元/吨） | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000及以下 | 39 | 39 | 0 | 100 |
| 4000～7000（含） | 22 | 22 | 0 | 100 |
| 7000～10000 | 9 | 9 | 0 | 100 |
| 10000及以上 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 合计 | 80 | 80 | 0 | 100 |

总计抽查化学短纤维产品80批次，4000元及以下价格区间产品39批次，合格39批次；4000～7000元（含）价格区间产品22批次，合格22批次；7000～10000元价格区间产品9批次，合格9批次；10000元及以上价格区间产品10批次，合格10批次。

3、按照生产地域统计

按照生产地域进行合格率统计如表5所示。苏州市共计抽查32批次，合格32批次，合格率100%；无锡市共计抽查48批次，合格48批次，合格率100%。

表5 不同生产地域合格率统计表

| 样品来源 | 采样批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏州市 | 32 | 32 | 100 |
| 无锡市 | 48 | 48 | 100 |
| 合计 | 80 | 80 | 100 |

4、按照检验项目统计

表6  检验项目合格率统计表

| 检验项目 | 批次 | 判定批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断裂强度/(cN/dtex) | 67 | 67 | 67 | 100 |
| 断裂强度变异系数（CV） | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 断裂伸长率/% | 66 | 66 | 66 | 100 |
| 线密度偏差率/% | 79 | 79 | 79 | 100 |
| 长度偏差率/% | 77 | 77 | 77 | 100 |
| 比电阻 | 56 | 56 | 56 | 100 |
| 可萃取重金属 | 10 | 10 | 10 | 100 |

（五）检验检测项目分析

- 检验检测项目

本次监督抽查项目为断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，线密度偏差率，长度偏差率，比电阻，可萃取重金属共7个检验项目，参与判定的全部合格。

2、常见不合格项目分析

化学短纤维常见不合格项目为断裂强度。断裂强度是断裂强力与线密度的比值，是衡量化学纤维质量好坏的直接且关键指标，也是买方在购买化学纤维时关注的基本指标。断裂强度的好坏影响到所纺纱线的强度好坏，进而影响到成品布和服装的强度。企业生产时所选用原料的黏度、强度、均匀性及配比直接影响到化学纤维最终断裂强度的好坏。

三、消费建议

此次抽查中发现了如下问题：

生产企业抽样过程中发现很多产品标签标识不够齐全，主要表现为缺失生产企业信息，如未标注生产企业名称和地址或漏标了生产企业地址、生产企业名称简写等，无法进行监督抽查。因此要帮助企业树立牢固的质量意识。企业应及时掌握所售产品的相关质量要求，必要时可到第三方检测机构进行检测合格后再进行销售。

附件：2022年化学短纤维产品质量监督抽查企业名单及结果汇总表。