省市场监管局发布

赈灾救济纤维产品质量监督抽查分析报告

2022年江苏省纤维检验局对江苏省赈灾救济纤维产品进行了省级监督抽查。共抽查赈灾救济纤维产品42批次，合格35批次，合格率为83.3%。

- 产品和产业概况

赈灾救济纤维产品是指专门供受灾人民使用的以絮用纤维为主要原料或作为填充物、铺垫物的制品。一般有棉被、蚕丝被、羊毛被、棉服、羽绒服等产品。随着人民生活水平的提高，对絮用纤维制成的被子需求也越来越多样化，市面上涌现出了许多材料款式功能各异的被子产品，如蚕丝被、化纤被（七孔被）、羊毛被、羽绒被等，保暖防寒服装也由原来的棉服为主，逐步拓展到羽绒服等产品，赈灾救济纤维产品也逐步升级。

我国床上用品产业已形成明显的集群化态势，基本是结合原料产地就近生产床上用品的相关产品配套销售，如山东、江苏、浙江、河北、安徽等地。江苏省是被类产品生产大省，主要分布在南通、镇江、苏州等地。影响较大的产业集群有南通通州川姜镇、海门三星镇（叠石桥）、镇江丹阳导墅镇及苏州吴江盛泽镇等中国床上用品名镇。

棉服装生产企业主要为生产休闲服装的企业。在地域分布上，中国休闲服装已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。据不完全统计，我国休闲服装企业已超过一万家，近80%的企业把棉服装作为自己的一个品类进行生产，品牌超过2000种，其中大型企业占10%左右，中型企业30%左右，小型企业60%左右。主要产地集中在广东、福建、浙江、江苏、山东、上海等省，产量占全国棉服装总产量的80%以上。各省都有休闲服装（棉服装）名镇，如广东省中山市沙溪镇、福建省晋江市英林镇、江苏省江阴市顾山镇、江苏省常熟市沙家浜镇和海虞镇等。

目前我国生产羽绒及其制品的企业已达到数千家，其产业分布主要集中在东南部沿海的广东、福建、浙江、江苏等地。其中，江苏省羽绒服生产企业约200家，主要分布在苏州、南京、无锡、常州、扬州、南通等地，大中小型企业比例约为1：2：7。常熟是全国羽绒服产量最多、名牌最集中的地区，羽绒服企业获得“中国名牌”数量占全国的近一半。

二、抽查情况

（一）样品来源

本次监督抽查的赈灾救济纤维产品全部来自于流通领域，主要是赈灾救济纤维产品存贮仓库，共抽查42批次。详见表1。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赈灾救济纤维产品 | 流通领域（存贮仓库） | 抽样 | 42 |

部分存贮仓库未能完成抽样，主要原因是部分地市的储备单位以未收到上级红头文件或通知为由，拒绝配合此次监督抽查。

（二）检验依据

本次监督抽查主要依据的标准有：

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 22796-2021 《床上用品》

GB/T 35261-2017 《被胎》

GB/T 35932-2018 《梳棉胎》

FZ/T 62019-2012 《工艺绗缝被》

FZ/T 81005-2017 《绗缝制品》

GH/T 1020-2000 《梳棉胎》

MZ/T 014.1-2010 《救灾被服：第一部分：棉被》

MZ/T 014.1-2010 《救灾被服：第二部分：棉大衣》

MZ/T 014.1-2010 《救灾被服：第三部分：棉衣》

GB/T 2662-2017 《棉服装》

GB/T 26384-2011《针织棉服装》

GB/T 14272-2021《羽绒服装》

FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。

（三）检验检测项目

赈灾救济纤维产品质量监督抽查的检验检测依据如表2-1、2-2、2-3、2-4所示。

表2-1 被子（化纤、棉及混纺被）检验检测项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量（面料） | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 （面料、填充物） |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 （面料） |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度（面料） |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐汗渍色牢度 （面料） |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度（面料） |  | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐皂洗色牢度（面料） | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度（面料） | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 （面料、填充物） | GB/T29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007系列 GB/T 2910-2009系列 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017等 |
| 10 | 原料要求 | GB 18383-2007中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383-2007中5. 1 |
| 11 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注：1.根据产品标注的执行标准确定具体检验项目，各检验项目要求及注意事项见有关产品标准。 2.使用说明项目实测，不参与判定。 |  |  |  |

表2-2 被子（棉胎）检验检测项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 （面料、填充物） | GB/T29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007系列 GB/T 2910-2009系列 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017等 |
| 2 | 原料要求 | GB 18383-2007中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383-2007中5. 1 |
| 3 | 短纤维含量 | GB 18383-2007中4.1.5 | GB 18383-2007中5.2.2 |
| 4 | 含杂率 | GB 18383-2007中4.1.6 | GB 18383-2007中5.2.3 相应产品标准 |
| 5 | 异味 | GB 18383-2007中4.2.4 | GB 18383-2007中5.3.4 |
| 6 | 重量偏差率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 7 | 尺寸偏差率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 8 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注：1.根据产品标注的执行标准确定具体检验项目，各检验项目要求及注意事项见有关产品标准。 2.使用说明项目实测，不参与判定。 |  |  |  |

表2-3 防寒服（棉服装）检验检测项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 （面料、里料） | GB18401-2010 相应产品标准 | GB/T2912.1-2009 |
| 2 | pH值 （面料、里料） |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 （面料、里料） |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 （面料） | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 （面料、里料） | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 （面料） | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 |
| 11 | 纤维含量 （面料、里料、填充物） | GB/T29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007系列 GB/T 2910-2009系列 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017等 |
| 12 | 原料要求 | GB 18383-2007中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383-2007 5.1 |
| 13 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 | GB/T 5296.4-2012 |
| 注：1.耐皂洗色牢度仅考核使用说明中标注可水洗的产品。根据产品标注的执行标准确定具体检验项目，各检验项目要求及注意事项见有关产品标准。 2.使用说明项目实测，不参与判定。 |  |  |  |

表2-4防寒服（羽绒服）检验检测项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 （面料、里料） | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 （面料、里料） |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 （面料、里料） |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度（面料、里料） |  | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 纤维含量 | GB/T29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 7 | 耐光色牢度 （面料） | GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 FZ/T 73053-2015 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 |
| 8 | 含绒量 |  | GB/T 14272-2011 附录C GB/T10288-2016 |
| 9 | 绒子含量 |  |  |
| 10 | 鸭毛（绒）含量 |  |  |
| 11 | 羽绒耗氧量 |  |  |
| 12 | 羽绒清洁度 |  |  |
| 13 | 防钻绒性 |  | GB/T14272-2011 附录 E FZ/T73053-2015 附录 A GB/T 14272-2021 附录D |
| 14 | 蓬松度 |  | GB/T 14272-2011 附录C GB/T 14272-2021 附录C |
| 15 | 充绒量 |  | GB/T 14272-2011 附录B GB/T 14272-2021 附录B |
| 16 | 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 |  | GB/T 23322-2018 |
| 17 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 | GB/T 5296.4-2012 |
| 注：1.根据产品标注的执行标准确定具体检验项目，各检验项目要求及注意事项见有关产品标准。 2.使用说明项目实测，不参与判定。 |  |  |  |

（四）抽查结果分析

本次监督抽查共抽查了赈灾救济纤维产品42批次，合格35批次，合格率为83.3%。

1、按样品来源统计

表3 不同样品来源合格率统计表

| 样品来源 | 采样批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 2 | 2 | 100 |
| 苏州 | 8 | 7 | 87.5 |
| 镇江 | 3 | 3 | 100 |
| 盐城 | 7 | 6 | 85.7 |
| 泰州 | 3 | 2 | 66.7 |
| 扬州 | 6 | 6 | 100 |
| 南通 | 7 | 6 | 85.7 |
| 常州 | 3 | 2 | 66.7 |
| 宿迁 | 3 | 1 | 33.3 |
| 合计 | 42 | 35 | 83.3 |

2、按生产地域统计

表4 不同生产地域合格率统计表

| 生产地域 | 采样批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建 | 2 | 2 | 100 |
| 河北 | 6 | 5 | 83.3 |
| 河南 | 2 | 1 | 50.0 |
| 湖北 | 2 | 2 | 100 |
| 江苏 | 17 | 14 | 82.4 |
| 辽宁 | 2 | 2 | 100 |
| 山东 | 2 | 2 | 100 |
| 山西 | 1 | 1 | 100 |
| 浙江 | 4 | 3 | 75.0 |
| 未标注 | 4 | 3 | 75.0 |
| 合计 | 42 | 35 | 83.3 |

3、按检验项目统计

表5  检验项目合格率统计表

| 检验项目 | 批次 | 判定批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量 | 39 | 39 | 39 | 100 |
| pH值 | 39 | 39 | 37 | 94.9 |
| 可分解致癌芳香胺染料 | 39 | 39 | 39 | 100 |
| 耐水色牢度 | 39 | 39 | 39 | 100 |
| 耐酸汗渍色牢度 | 38 | 38 | 38 | 100 |
| 耐碱汗渍色牢度 | 38 | 38 | 38 | 100 |
| 耐干摩擦色牢度 | 39 | 39 | 39 | 100 |
| 耐皂洗色牢度 | 38 | 15 | 15 | 100 |
| 耐湿摩擦色牢度 | 38 | 15 | 15 | 100 |
| 纤维含量 | 42 | 22 | 20 | 90.9 |
| 原料要求 | 41 | 41 | 40 | 97.6 |
| 使用说明 | 42 | 0 | 0 | — |
| 短纤维含量 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 含杂率 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 异味 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 重量偏差率 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 尺寸偏差率 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 耐光色牢度 | 19 | 9 | 8 | 88.9 |
| 含绒量 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 绒子含量 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 羽绒耗氧量 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 羽绒清洁度 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 防钻绒性 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 蓬松度 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 充绒量 | 1 | 1 | 0 | 0 |

由表5可见，本次监督抽查涉及甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐湿摩擦色牢度、短纤维含量、含杂率、异味、重量偏差率、尺寸偏差率、含绒量、绒子含量、羽绒耗氧量、羽绒清洁度、防钻绒性、蓬松度等19个检验项目参与判定的全部合格。存在问题的项目有pH值、纤维含量、原料要求、耐光色牢度和充绒量。

使用说明项目有36批次不符合GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》标准要求，不符合率高达85.7%，其中11批次产品无任何标签标识和吊牌。因使用说明（标签标识）信息的缺失，导致很多跟产品实际价值以及使用性能相关的项目无法判定。

（五）检验检测项目分析

本次监督抽查不合格项目为pH值、纤维含量、充绒量、耐光色牢度与原料要求。

1、pH值

本次监督抽查中有2批次pH值项目不合格。pH值是衡量面料酸碱程度的指标，由于人体皮肤的表面呈弱酸性，有利于防止病菌的侵入。如果产品中的酸碱度超标，不仅会对人的皮肤造成刺激和腐蚀，还会破坏人体皮肤表面弱酸性环境，使皮肤受到其他病菌的侵害，甚至引发皮炎。面料的染整前处理和染色都是在碱性条件下进行的，需要经过水洗处理，若水洗过程不严格控制或人为缩短，pH值很难达标。

2、纤维含量

本次监督抽查中有2批次纤维含量项目不合格。纤维含量反映了赈灾救济纤维产品材质的真实属性。存在的主要问题是标注纤维名称和含量与实际不符。不合格原因可能是生产企业没有建立严格的原辅料进货检验制度及成品检验制度，仅仅依靠面料供应商提供的成分及含量来进行标注；也有可能生产企业质量意识不强，胡乱标注，不排除故意以次充好的可能性。

3、原料要求

本次监督抽查中有1批次原料要求项目不合格。其棉衣填充物为纤维制品下脚料，不符合GB 18383-2007标准中4.1条规定的要求。使用原料要求不合格的絮用纤维制品，会引起瘙痒过敏以及呼吸困难等症状。不合格原因是生产企业质量意识薄弱，没有进行严格的质量把关，也有可能是故意使用劣质原料以降低成本增加盈利。

4、耐光色牢度

本次监督抽查中有1批次耐光色牢度项目不合格。耐光色牢度指纺织品经受日晒后,保持其原来色泽的能力。耐光色牢度不过关的纺织品在使用时暴露于光线之下，而光能破坏染料分子结构，从而导致褪色，影响其美观。不合格原因可能是生产企业对标准理解不够，或是质量意识薄弱，没有进行严格的质量把关。

5、充绒量

本次监督抽查中有1个批次充绒量项目不合格。充绒量指一件羽绒服填充的全部羽绒重量，是决定羽绒服装保暖效果的重要指标，同等含绒量的情况下羽绒服装充绒量越高，代表填充的羽绒越多，产品保暖性越好。充绒量不足，直接影响羽绒服装的保暖性能。主要原因是原料、生产工艺把控不严或质量控制做的不到位，或是企业为了节约成本，故意减少充绒量，造成此指标不达标。

三、采购问题及建议

（一）存在问题

1、采购合同或招标文件存在漏洞和不足。一是合同约定的产品名称不规范，产品名称专业性较差。二是合同约定未包含产品质量技术要求。本次抽查有20批次产品上纤维含量未标注或标注不全，合同或招标文件中也未明确产品质量技术参数和关键信息，存在产品参数不细、不全甚至关键参数、安全指标缺失的情况。依据这样的合同约定，采购方在验收时只能核对基本的产品规格、数量等，验收流于形式。

2、供货质量和合同约定不符。有些供货商利用采购部门验货人员不懂絮用纤维制品专业知识，在提供的产品中掺杂掺假，以假充真，以次充好。

3、接受捐赠存在监管空白。有些组织或个人在市场上购买纺织品、棉被捐赠给民政部门，内在质量上存在不同程度的质量问题。

4、福利企业生产的产品质量易忽视。一些采购部门的纤维产品是由福利企业自行生产的，而福利企业的初衷是解决残疾人或下岗职工就业问题，容易忽视质量问题，这也使得一些不合格产品流入赈灾救济领域。

（二）工作建议

赈灾救济纤维产品质量的好坏直接关系到灾民和困难群众的身体健康，关系到政府形象。接受救济的人民群众羽毛球弱势群体，对产品质量没有选择，所以必须保障赈灾救济絮用纤维制品的质量安全，维护人民群众的身体健康。建议采购相关部门加强赈灾救济纤维产品招投标文件的技术指标审核，引导科学采购，尤其要加强对赈灾救济纤维产品的质量把关和验收，确保采购到符合赈灾实际需求的合格产品，切实守住赈灾救济纤维产品的质量底线。

附件：2022年赈灾救济纤维产品质量监督抽查企业名单及结果汇总表。