市市场监管局发布

汽车轮胎产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施汽车轮胎产品市级监督抽查。本次抽查计划11批次，抽到11批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

轮胎是车辆行驶最重要的零部件之一。它是车辆驱动、转向、制动、承载车身以及缓冲外界冲击的核心部件。轮胎通常在极其复杂的外部条件下使用，对车辆行驶的安全性、稳定性、舒适性、制动性等影响巨大。

（二）产业概况

1.产业分布

我省作为国内重要的轮胎生产基地之一，轮胎出口量位居全国第二位，约占全国出口轮胎总量的15%。目前我省取得CCC认证的轮胎生产企业近30家，主要分布在徐州、南京、无锡、苏州等地。其中汽车轮胎生产企业以外资企业为主，知名品牌如普利司通、住友、优科豪马、韩泰、固铂、正新、建大、锦湖等均在江苏投资建厂。同时，我省还拥有通用、双钱、徐轮、三元等一批内资生产企业。

盐城市内目前汽车轮胎生产企业有2家，1家主要生产轻型载重汽车轮胎和摩托车轮胎，另一家生产企业虽通过轿车轮胎产品CCC认证，但以销售为主，未生产过相关产品。

2.销售渠道

汽车轮胎的销售渠道主要为汽车主机厂配套，市场实体店主要以轮胎专卖店为主，各大汽车4S店、汽配城、汽车美容店及修理厂销售为辅；各大电商平台均有轮胎销售，如天猫、京东、苏宁易购、途虎养车等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共11批次，实际抽到样11批次，分别从生产企业和实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  汽车轮胎样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车轮胎 | 生产企业 | 抽样（无偿提供） | 1 |
|  | 实体店 | 购样 | 10 |
| 合计 |  |  | 11 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验检测依据如下：

GB 9743-2015《轿车轮胎》

GB 9744-2015《载重汽车轮胎》

本次监督抽查涉及的具体检验检测项目、方法和判定依据见表2、表3：

表2  轿车轮胎产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测 项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿车轮胎 | 新胎外缘尺寸 | GB 9743-2015 | GB/T 521-2023 |
|  | 胎面磨耗标志 |  | GB/T 521-2023 |
|  | 无内胎轮胎脱圈阻力 |  | GB/T 4502-2023 |
|  | 轮胎强度性能 |  | GB/T 4502-2023 |
|  | 轮胎高速性能 |  | GB/T 4502-2023 |
|  | 轮胎低气 压性能 |  | GB/T 4502-2023 |
|  | 轮胎耐久性能 |  | GB/T 4502-2023 |

表3  轻型载重汽车轮胎产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测 项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻型载重汽车轮胎 | 新胎外缘尺寸 | GB 9744-2015 | GB/T 521-2023 |
|  | 胎面磨耗标志 |  | GB/T 521-2023 |
|  | 轮胎强度性能 |  | GB/T 4501-2023 |
|  | 轮胎高速性能 |  | GB/T 4501-2023 |
|  | 轮胎耐久性能 |  | GB/T 4501-2023 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表4 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 阜宁县 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 建湖县 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 东台市 | 2 | 0 |
| 响水县 | 1（生产企业） | 0 |
| 合计 | 11 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查11批次，经检验未发现不合格。

2.容易出现的不合格项目分析

（1）轮胎强度性能。强度试验是在一定的温度范围内，充入标准气压的轮胎与轮辋的组合体，按规定时间停放后，将标准直径的半球面金属圆柱探头，以规定的速度压入轮胎中，直至轮胎破坏（或压至轮辋），测出其最小破坏能。强度试验主要是测定成品轮胎胎体帘线的强度。如果强度达不到要求，轮胎在行驶过程中承受复杂路面的振荡和意外撞击的性能会大大降低，导致轮胎出现裂纹甚至爆胎，严重危害车辆和人员的安全。

（2）轮胎高速性能。轮胎是一种由多材料、多部件构成的（胎面、胎体和胎圈），在苛刻、复杂条件下使用的复合结构制品。它在使用过程中要承受径向负荷、侧向力、驱动力和制动力等多种外力的作用。轮胎在行驶过程中，同地面发生剧烈的磨擦，同时各部位将产生很大的应力应变，这些应力应变以较高频率交替地改变着，导致轮胎疲劳。此外轮胎在承受力的过程由于原性滞后，将吸收部分动能转变热能，使轮胎在较高温度下工作。

（3）轿车无内胎轮胎脱圈阻力。脱圈阻力试验是基于实际使用条件进行的静态模拟试验，给轮胎施加侧向力，迫使胎圈从轮辋边缘上向内脱落，测定其所需的最大力值。汽车在转向时产生离心力，当离心力超过胎圈与轮辋间的着合力时，胎圈将离开轮辋边缘向内作横向位移，胎内气压迅速下降，严重威胁汽车安全行驶。原因可能有以下几点：

（1）企业对产品原材料品质把控不足；

（2）企业在生产过程中质量控制力度不足、结构控制及成型工艺不稳定（表层硫化胶密实程度不够）；

（3）产品胶料配比存在问题；

（4）企业对产品的出厂检验工作落实不严。

四、消费提示

1.品牌的挑选。日常生活中消费者对于轮胎产品的质量并不能很好的判别，所以在选购轮胎的过程中，尽量挑选一些常规品牌的轮胎。但也不用盲目追崇国际大牌，消费者可以在同规格不同品牌之间的产品经行比较后，选择性价比较为合适自己的轮胎产品。

2.购买渠道的选择。消费者在选购轮胎的过程中，最好挑选当地拥有品牌授权的轮胎专卖店、汽车品牌4S店及正规网络电商平台购买。这些商家往往都有正规的供销渠道，在产品质量及售后服务方面都有着比较全面完善的保证。

3.关注轮胎的生产日期。轮胎的主要材料是橡胶，橡胶长时间放置或者使用会老化，这会对轮胎的性能产生一定影响。如果使用放置年代较长的轮胎轻则影响车辆的性能，重则发生爆胎事故危及生命。通常我们可以通过生产日期判断轮胎的存放年限。轮胎的生产日期标识区别于一般产品，采用的是“周+年份”的表示方法，一般在轮胎外侧胎壁可以找到一串4位的数字，前两位表示生产周，后两位表示生产年份。例如标识为“1924”，则表示该轮胎为2024年第19周出产的产品。

4.翻新轮胎与品牌轮胎的识别。翻新胎与品牌胎相比，最大差别在于耐磨性上。我们可以用四种方法进行判断。看，新轮胎胎面呈现蓝光，色泽较为自然，而翻新轮胎则显得特别的亮；摸，新轮胎按压胎面，不会留下指纹，而翻新轮胎胎面则有一层蜡，摸上去会有指纹、扯，胎面上的橡胶钉和磨损标记不会很容易被扯下来；划，用硬物在胎面上轻微地划过，新胎不会留下划痕。