市市场监管局发布

蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查

分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施蒸压加气混凝土砌块产品市级监督抽查。本次抽查计划11批次，抽到11批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

（二）产业概况

1.产业分布

盐城市现有蒸压加气混凝土砌块新型墙体材料获证企业11家，亭湖区3家、响水2家、滨海2家、大丰1家、阜宁2家、盐都1家。

2.销售渠道

蒸压加气混凝土砌块销售渠道主要包括建筑工程用户订购、建材门店零售等渠道。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次计划抽查蒸压加气混凝土砌块11批次，实际抽到11批次，均在生产企业中抽取，具体情况见表1。

表1 蒸压加气混凝土砌块样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 生产企业 | 抽样 | 11 |

（二）检验检测项目概况

本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2。

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |  |
|  | 干密度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |  |
|  | 干燥收缩 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |  |
|  | 导热系数 | GB/T 11968-2020 | GB/T 10294-2008 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查，共抽取11批次产品，经检验未发现不合格。

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 3 | 0 |
| 响水县 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |

2．按不同规格

表4 不同规格型号抽查结果

| 规格型号 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| A3.5 B06 600×240×100 Ⅱ型 | 2 | 0 |
| A3.5 B06 600×240×200 Ⅱ型 | 6 | 0 |
| A5.0 B06 600×200×200 Ⅱ型 | 2 | 0 |
| A5.0 B06 600×240×200 Ⅱ型 | 1 | 0 |

3．按企业规模

表5 不同企业规模抽查结果

| 企业规模 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 大型 | 0 | 0 |
| 中型 | 6 | 0 |
| 小型 | 5 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次监督抽查共抽查蒸压加气混凝土砌块11批次，经检验未发现不合格。

本次监督抽查对抗压强度、干密度、干燥收缩、导热系数等四个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.容易出现不合格的项目分析

2.1抗压强度

该项目是反应产品在压力作用下达到破坏前所能承受的最大应力（单位MPa），是蒸压加气混凝土砌块的主要性能指标。此项目如不达标，将严重影响工程整体的质量。

2.2干密度

该项目是反应产品密度的指标，过高或者过低都会影响工程整体性能。蒸压加气混凝土砌块的密度大小与原材料有着直接的关系，密度越小，说明轻骨料掺入量越多，密度越大，说明轻骨料掺入越少。密度的选择和控制对于保证建筑物的安全和耐久性至关重要。

2.3干燥收缩

该项目是为毛细孔和胶凝孔中的水分蒸发和散失引起的体积缩小现象。此项目如不达标，可以引起工程主体的开裂或隆起变形，影响工程质量，从而威胁到人身财产的安全。

四、消费提示

1.要选择规模相对大的企业生产的产品，质量比较有保障。不要贪图便宜，选择一些小厂家生产的产品，一旦发生纠纷，维权难度会增大。

2.消费者在选择产品时，可以先把对应产品标准看一下，对所要购买的产品基本性能有所了解。

3.注意保存购买凭证及留样。购买产品时向厂家索要凭证，使用前预先留存一些产品。当因产品质量发生纠纷时，可以取样检验鉴定产品的质量。