市市场监管局发布

防火涂料产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托江苏省产品质量监督检验研究院组织实施防火涂料产品市级监督抽查。本次抽查计划6批次，抽到6批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

防火涂料是可涂覆在可燃材料或耐火极限较低的构件表面，用以提高材料的阻燃性能或构件的耐火性能，减缓火焰蔓延传播速度，在一定时间内能阻止燃烧或提高被保护构件的耐火极限的涂料。

防火涂料主要分为四大类：饰面型防火涂料，钢结构防火涂料，电缆防火涂料和混凝土结构防火涂料。使用最为广泛的是饰面型防火涂料和钢结构防火涂料。

饰面型防火涂料是指涂覆于可燃基材（如木材、纤维板、纸板及制品）表面，具有一定装饰作用，受火后能膨胀发泡形成隔热保护层的涂料。

钢结构防火涂料是指施涂于建（构）筑物钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

（二）产业概况

从目前掌握的生产企业名单来看，盐城市范围内防火涂料产品生产企业为3家，均为钢结构防火涂料生产厂家。

饰面型防火涂料主要是建筑装修工程使用，多在建材批发市场、网络购物平台有售，较大装修工程项目有涂料品牌代理商参与工程招投标采购。饰面型防火涂料较为有名的国碳科技，北京金隅，上海中南，江苏冠军等企业。

钢结构防火涂料其销售渠道主要为工程招标采购，用量较少的少部分小型工程或工程项目修补采用批发店购买或网购等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次监督抽查样品来源包括生产企业和实体店，样品来源详见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火涂料 | 生产企业 | 抽样 | 1 |
|  | 实体店 | 购样 | 5 |

（二）检验检测项目概况

本次防火涂料（钢结构、饰面型）产品质量监督抽查检验项目及依据详见表2、表3。

表2 饰面型防火涂料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性 | GB 12441-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 2 | 耐燃时间 |  | GB 12441-2018 |
| 3 | 难燃性 |  | GB/T 8625-2005 |
| 4 | 质量损失 |  | GB 12441-2018 |
| 5 | 炭化体积 |  | GB 12441-2018 |

表3 钢结构防火涂料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性（适用时） | GB 14907-2018 | GB 14907-2018 |
| 2 | 耐酸性（适用时） |  | GB 14907-2018 |
| 3 | 耐碱性（适用时） |  | GB 14907-2018 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表4 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 建湖县 | 2 | 0 |
| 阜宁县 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 0 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查共抽查6批次防火涂料，经检验未发现不合格。

四、消费提示

1.注意产品的包装和保质期。防火涂料保质期一般较短，购买时应确保产品在有效期内。

2.注意设计的要求和使用的环境。根据消防设计要求和使用环境合理选用钢结构涂料，不同类别的钢结构防火涂料耐火性能和使用环境不同。

3.注意涂覆工艺和养护周期。严格按照产品的施工工艺进行施工，保证涂覆的厚度及足够的养护周期。