附件3

给水用聚乙烯（PE）管材产品抽查不合格产品和经营者名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 哈尔滨市禧龙综合批发大市场金亿欧管业经销处 | 辽宁金亿欧管业有限公司 | 辽宁省 | PE100给水管材 | φ32*3.0mm PN1.6MPa | 2024/07/09 | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 2 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 佳木斯市向阳区保卫管业批发商场 | 哈尔滨午牛塑胶制造有限公司 | 黑龙江省 | PE给水管 | SDR11 PN1.6MPa dn50 | 2024/04/16 | 几何尺寸（平均外径、壁厚及公差）、灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 3 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 哈尔滨市禧龙五金建材批发市场金午牛管业 | 哈尔滨午牛塑胶制造有限公司 | 黑龙江省 | PE给水管 | SDR11 PN1.6MPa dn20 | 2024/07/17 | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 黑龙江浠源塑业有限公司 | 黑龙江浠源塑业有限公司 | 黑龙江省 | 给水用埋地聚乙烯管材 | D25{1.6MPa}SDR11 PE100 | 2023/11/19 | 静液压强度（20℃ ，100h）、灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 5 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 伊春市伊春区瑞兴建材商店 | 辽宁星河实业有限公司 | 辽宁省 | PE给水管材 | SDR11 dn32*3.0mm PN=1.6MPa | 2023-06-04 | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 6 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 鹤岗市兴博科技有限公司 | 黑龙江九德管业有限公司 | 黑龙江省 | PE管材 | φ110*6.6mm PN1.0MPa 100级 | 2024/03/29 | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 7 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 北安市利鑫水暖商店 | 黑龙江省大正通管业有限公司 | 黑龙江省 | HDPE聚乙烯管材 | PE100级 DN25 PN1.6 SDR11 | 2024/04/08 | 几何尺寸（平均外径）、静液压强度（20℃，100h）、灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 8 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 桦南县星佳塑料制品商店 | 黑龙江鑫德管业有限公司 | 黑龙江省 | HDPE给水管材 | De25 压力1.6 | / | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 9 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 齐齐哈尔市建华区万兴来建材商店 | 辽宁正杨管业有限公司 | 辽宁省 | PE给水管材 | dn32*en3.0mm SDR11 PE100 PN=1.6MPa | 2022-08-18 | 静液压强度（20℃ ，100h）、灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 10 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 绥化市北林区宏杰五金日杂商店 | 黑龙江强顺管业有限公司 | 黑龙江省 | HDPE管材 | φ25 PN1.6MPa | 2024.05.20 | 几何尺寸（平均外径、壁厚及公差）、静液压强度（20℃ ，100h）、灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 11 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 黑龙江鑫德管业有限公司 | 黑龙江鑫德管业有限公司 | 黑龙江省 | HDPE给水管材 | De20 压力1.6 | / | 灰分、断裂伸长率 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 12 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 大庆市萨尔图区金之牛物资经销处 | 黑龙江浠源塑业有限公司 | 黑龙江省 | 给水用埋地聚乙烯管材 | D50{1.6MPa}SDR11 PE100 | 2024/04/19 | 几何尺寸（平均外径） | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 13 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 鸡冠区金星五金建材经销处 | 哈尔滨午牛塑胶制造有限公司 | 黑龙江省 | PE给水管 | PN1.6PMa dn25 SDR11 | 2024/04/26 | 静液压强度（20℃，100h） | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 14 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 鸡西市鸡冠区文标建材商店 | 黑龙江江东涞塑胶有限公司 | 黑龙江省 | HDPE管材 | φ20*2.3mm* 1.6MPa | / | 静液压强度（20℃ ，100h）、氧化诱导时间、灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 15 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 大庆市萨尔图区汇尚物资经销处 | 大庆思旭管业有限公司 | 黑龙江省 | HDPE聚乙烯管材 | dn32*1.6MPa PE100级 | 2024/05/14 | 几何尺寸（平均外径、壁厚及公差）、静液压强度（20℃ ，100h） | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 16 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 林口县林口镇兴达水暖大全商店 | 黑龙江金哈丰管业有限公司 | 黑龙江省 | HDPE给水管 | DN25*2.3 PN1.6Mpa | 2023/10/24 | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 17 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 牡丹江市东安区创龙水暖工具供应站 | 黑龙江九德管业有限公司 | 黑龙江省 | PE管材 | φ25*2.3mm PN1.6MPa | 2024/04/11 | 灰分 | 赛旺检验检测认证有限公司 |