市市场监管局发布

纺织品、服装类产品质量专项监督抽查

分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所组织实施纺织品、服装类产品市级专项监督抽查。本次抽查成人服装3批次，床上用品（四件套）1批次，儿童及婴幼儿服装1批次，校服4批次。经检验1批次成人服装不合格，不合格项目为纤维含量。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

床上用品是指摆放于床上，供人在睡眠时使用的纺织品。分为填充物类和无填充物类，本次监督抽查是针对于无填充物类，本次监督抽查主要包括床单、被套、枕套。床上用品应具有舒适、美观、保暖、耐用的性能，应达到睡的舒适，用的放心的效果。

儿童服装（以下简称童装）是婴幼儿服装和儿童服装的统称。婴幼儿服装是指年龄在36个月及以下的婴幼儿穿着或使用的服装（一般适用于身高100cm及以下）；儿童服装是指年龄在3岁以上，14岁及以下的儿童穿着或使用的服装（一般适用于身高在100cm以上，155cm及以下女童或160cm及以下男童。其中，130cm及以下儿童穿着的可作为7岁以下儿童服装）。

女性内衣广义上包括文胸、针织塑身内衣、针织腹带、女式棉针织内衣、化纤针织内衣、针织保暖内衣、内裤、针织家居服、睡衣等；狭义上一般专指女性特有的内衣，如文胸、针织塑身内衣和针织腹带等。针织塑身内衣分为弹力型和调整型，针织塑身内衣和针织腹带都是对人体特定部位起到牵引或约束作用，从而保持或调整人体特定部位尺寸和形态的内衣。

羽绒服装是以纺织机织物或针织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。目前针织羽绒服装在羽绒服装领域所占的比例相对较小。羽绒服装的主要填充物为羽绒，而羽绒按种类分为鹅绒和鸭绒；按颜色，又可分为白鸭绒、白鹅绒、灰鸭绒、灰鹅绒。羽绒服装具有防寒性好、轻柔蓬松且绿色天然等优点，多为寒冷地区或寒冷气候时人们所穿着，也为极地考察人员所常用。随着生活水平的提高，御寒已不再是人们穿着羽绒服装的唯一目的，时装化、休闲化、运动化将成为羽绒服的主要发展趋势。

校服是指学校规定的统一样式的学生服装，中小学普遍穿着。学校为了规范管理，统一的着装。一般在学校的重大活动中会要求学生统一着装，一般学校校服有该校校徽，也直接影响到学校的形象。

成人服装是指适用于男女成人穿着的服装，此次抽查的范围主要包括衬衫、棉服装、水洗整理服装、针织T恤衫、防护服装 防静电服、针织衬衫、针织工艺衫、单、夹服装、连衣裙、裙套、毛针织品等。

（二）产业概况

1.产业分布

纺织产业是盐城市传统的支柱产业和重要的民生产业，经过多年发展，全市纺织产业形成了由轧花、棉纺、织布、印染、化纤、毛纺、丝绸、家纺、服装、产业用纺织品等较为完备的产业体系，已成为江苏省及长三角地区重要的纺织业制造基地。

盐城设有多个专业园区，如江苏悦达纺织科技园和大丰(上海)纺织工业园，以及盐城纺织染整产业园，这些园区吸引了众多纺织企业入驻，形成了较为集中的产业集群。

2.销售渠道

纺织品、服装类产品销售渠道主要包括厂家直销、商场、专卖店、电商等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

表1 样品来源地区统计表

| 抽样地区 | 样品来源 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- |
| 开发区 | 生产企业 | 1 |
| 亭湖区 | 生产企业 | 2 |
| 盐都区 | 生产企业 | 1 |
| 盐南高新区 | 生产企业 | 2 |
| 射阳县 | 生产企业 | 1 |
| 响水县 | 生产企业 | 1 |
| 建湖县 | 生产企业 | 1 |

（二）检验检测项目概况

表2 儿童及婴幼儿服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010、 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013、 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007、 GB/T 2910-2009等 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB 31701-2015相应产品标准 |
| 12 | 绳带要求 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB 31701-2015相应产品标准 |

表3 校服产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |

表4 床上用品（四件套）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010类、 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 2910-2009、 FZ/T 01057-2007等 |
| 10 | 断裂强力 | 相应产品标准 | GB/T3923.1 |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 方法3 |

表5  成人服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 | GB18401相应产品标准 | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB18401相应产品标准 | GB/T17592 GB/T23344 |
| 4 | 异味 | GB18401相应产品标准 | 嗅觉法 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T5713 |
| 6 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T3921-2008 |
| 7 | 耐酸汗渍色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T3922 |
| 8 | 耐碱汗渍色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T3922 |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 | GB18401相应产品标准 | GB/T3920 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

表6 按样品来源抽查结果统计表

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 生产企业 | 9 | 1 |

表7 按品类抽查结果统计表

| 产品品类 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 成人服装 | 3 | 1 |
| 床上用品（四件套） | 1 | 0 |
| 校服 | 4 | 0 |
| 儿童及婴幼儿服装 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.不合格项目分析

纤维成分及含量。主要检查商品的纤维成分及含量是否符合企业的明示标注及GB 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》国家强制性标准规定的偏差范围。纤维成分及含量是服装的重要品质指标。服装的价格及其适用性与其密切相关。本次抽查成人服装有1批次不符合标准要求，纤维含量偏差超出了规定允差的范围。

四、消费提示

1.选择有信誉的购物场所购买纺织品、服装类产品时请索要并保存好发票或购物凭证，以便出现质量问题能够有效维护自身的合法权益。

2.查看产品的包装标识、明示的功能性指标、纤维含量的标注等信息。

3.购买产品时应近距离闻一下是否存在刺激性的气味。如果存在刺激性气味，要谨慎购买。