附件7

2023年度交通运输行业产品（高分子防水材料 止水带）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 抽样 样本数（节） | 按标准GB/T 18173.2-2014判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2020-16判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数（节） | 不合格 样本数（节） | 不合格项 |  |  |
|  | 衡水天河工程橡塑有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ3标老虎仗隧道 | 300m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水天河工程橡塑有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ3标老虎仗隧道 | 300m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水天博工程橡胶有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ4南火道特长隧道 | 500m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水天博工程橡胶有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ4南火道特长隧道 | 400m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ6杨家窝铺特长隧道 | 300m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ6杨家窝铺特长隧道 | 300m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 承德周道路桥有限公司 | 河北省国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程八家隧道 | 340m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 承德周道路桥有限公司 | 河北省国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程八家隧道 | 260m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北禹翔防水材料有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程SD2标赵家庄隧道 | 250m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水中港橡胶制品有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程SD1标赵家庄隧道 | 300m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水中交新材料科技有限公司 | 河北联蜀公路工程有限公司 | 河北省张涿高速公路与北京市国道G109新线高速公路连通工程小龙门隧道 | 600m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水中交新材料科技有限公司 | 河北联蜀公路工程有限公司 | 河北省张涿高速公路与北京市国道G109新线高速公路连通工程小龙门隧道 | 950m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水运华工程材料有限公司 | 河北盛通公路建设有限公司 | 河北省省道承赤线K2+520至K62+520段灾害防治工程YH-1标隧道 | 340m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水禄泉橡塑制品有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 河北省国道G339京台高速公路吴桥出口至衡水界段改建工程三标段项目部 | 200m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水市隆盛工程橡胶有限公司 | 保定中星路桥工程有限公司 | 河北省省道S248阜平县城改线段工程小全房隧道 | 990m | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
| 注： 1、GB 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》； 2、JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |