附件6

2023年度交通运输行业产品（高分子防水材料 片材）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 抽样 样本数（组） | 按标准GB/T 18173.1-2012判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2021-27判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （组） | 不合格 样本数 （组） | 不合格项 |  |  |
|  | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 辽宁省本桓高速公路二工区小市二号站 | 5卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 辽宁省凌绥高速公路五花顶隧道 | 10卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 德盛合成材料有限公司 | 中铁九局集团工程有限公司 | 吉林省延长高速公路蒲烟段及本集高速公路桓集段 金沟隧道 | 5卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 台州博金防水保温工程有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省义东高速公路天神殿隧道 | 9744m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 衢州市开顺防排水材料有限公司 | 中铁二十二局集团有限公司 | 浙江省瑞苍高速公路工程施工二标隧道口 | 4000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江百川新型建材有限公司 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 浙江省瑞苍高速公路工程施工三标库房 | 2940m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| - 2. | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司、福建省高速路桥建设发展有限公司（联合体） | 福建省宁古高速公路坤里隧道 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| - 4 | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程A3合同段钢筋加工场 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| - 5 | 衡水新陆交通器材有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北省随信高速公路平靖关隧道 | 23卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 无锡市星纬土工合成材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ2标2#隧道 | 1000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 瑞腾博远工程材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ3标老虎仗隧道 | 1000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水中交新材料科技有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ4南火道特长隧道 | 2000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ6标杨家窝铺特长隧道 | 1000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 承德周道路桥有限公司 | 河北省国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程八家隧道 | 2000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北禹翔防水材料有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程SD2标赵家庄隧道 | 900m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水中港橡胶制品有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程SD1标赵家庄隧道 | 1500m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 葫芦岛市华诚土工材料有限公司 | 河北盛通公路建设有限公司 | 河北省省道承赤线K2+520至K62+520段灾害防治工程YH-1标隧道 | 1000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东大地工程材料有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段A2合同段钢筋配送中心 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 贵溪市富泰防水科技有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段A5合同段钢筋加工场 | 5000m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 宜兴市神洲土工材料有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A2合同段仓库 | 96卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 宜兴市神洲土工材料有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A1合同段材料仓库 | 110卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 安徽中路工程材料有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A3合同段仓库 | 36卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山东肥城腾辉工程材料有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 四川省广绵扩容高速公路LJ4标段普子岭隧道 | 774m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 成都美鑫塑胶制品有限公司 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 四川省广绵扩容高速公路凉山隧道 | 2016m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
| 注： - GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》； 2、JDCC 2021-27《高分子防水材料 片材产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |