重庆市食品用塑料容器产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品中抽取，抽样数量见表1。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 各类产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软塑折叠包装容器 | 40个（配同样数量的盖） | 20个（配同样数量的盖） | 20个（配同样数量的盖） |
| 2 | 聚烯烃注塑包装桶 | V＜200 mL，60个；V≥200 mL，40个（配同样数量的盖）。 | V＜200 mL，40个；V≥200 mL，30个 （配同样数量的盖）。 | V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个（配同样数量的盖）。 |
| 3 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | V＜200 mL，80个 ；V≥200 mL，50个（配同样数量的盖）。 | V＜200 mL，60个；V≥200 mL，40个（配同样数量的盖）。 | V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个（配同样数量的盖）。 |
| 4 | 食品接触用特定塑料瓶坯、 | V＜200 mL，80个； V≥200 mL，40个。 | V＜200 mL，60个；V≥200 mL，30个。 | V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个。 |
| 5 | 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | V＜200 mL，80个； V≥200 mL，40个。 | V＜200 mL，60个；V≥200 mL，30个。 | V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个。 |
| 6 | 食品接触用特定塑料容器 | V＜200 mL，80个 ；V≥200 mL，50个（各配同样数量的盖）。 | V＜200 mL，60个；V≥200 mL，40个（各配同样数量的盖）。 | V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个（各配同样数量的盖）。 |
| 7 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 15个（配同样数量的盖） | 12个（配同样数量的盖） | 3个（配同样数量的盖） |
| 8 | 塑料双层口杯 | 15个 | 10个 | 5个 |
| 9 | 塑料饮水口杯 | 15个 | 10个 | 5个 |
| 10 | 塑料防盗瓶盖 | 100个（配套的瓶10个） | 80个（配套的瓶10个） | 20个 |
| 11 | 30/25mm塑料防盗瓶盖 | 100个（配套的瓶10个） | 80个（配套的瓶10个） | 20个 |
| 12 | 组合式防伪瓶盖 | 100个（配套的瓶10个） | 80个（配套的瓶10个） | 20个 |
| 13 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐密封盖 | 100个 | 70个 | 30个 |
| 14 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 20个 | 14个 | 6个 |
| 15 | 食品接触用特定塑料瓶盖 | 100个 | 70个 | 30个 |
| 16 | 瓶盖垫片 | 100个 | 70个 | 30个 |

2 检验依据

检验项目和检验方法见表2-表14。

表2 软塑折叠包装容器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封试验 | BB/T 0013-2011 | BB/T 0013-2011 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表3 聚烯烃注塑包装桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2818-2006 | QB/T 2818-2006 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2818-2006 | QB/T 2818-2006 |
| 3 | 应力开裂 | QB/T 2818-2006 | QB/T 2818-2006 |
| 4 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表4 聚酯(PET)无汽饮料瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2357-1998 | QB/T 2357-1998 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2357-1998 | QB/T 2357-1998 |
| 3 | 乙醛 平均值 | QB/T 2357-1998 | QB/T 2357-1998 |
| 4 | 乙醛 最大值 | QB/T 2357-1998 | QB/T 2357-1998 |
| 5 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表5 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醛含量 | BB/T 0060-2012 | BB/T 0060-2012 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 锑（以Sb计） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表6 食品接触用特定塑料瓶坯、容器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐内压力 | 企业执行标准 | 企业执行标准 |
| 2 | 跌落性能 | 企业执行标准 | 企业执行标准 |
| 3 | 乙醛含量1） | 企业执行标准 | 企业执行标准 |
| 4 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验2） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 9 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 10 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 11 | 双酚A（限PC材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 12 | 己内酰胺（限PA材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 |
| 13 | 氯乙烯（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 备注：1）乙醛含量仅限PET材质的塑料瓶坯、容器适用；2）仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |

表7 聚碳酸酯（PC）饮用水罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2460-1999 | QB 2460-1999 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2460-1999 | QB 2460-1999 |
| 3 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 8 | 游离酚(蒸馏水) | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 9 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表8 塑料双层口杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2933-2008 | QB/T 2933-2008 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品；流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用10%乙醇，70℃，2h，重复三次的试验条件 |  |  |  |

表9 塑料饮水口杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 4049-2010 | QB/T 4049-2010 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 4049-2010 | QB/T 4049-2010 |
| 3 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品；流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用10%乙醇，70℃，2h，重复三次的试验条件 |  |  |  |

表10 塑料防盗瓶盖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB/T 17876-2010 | GB/T 17876-2010 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表11 30/25mm塑料防盗瓶盖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | BB/T 0025-2004 | BB/T 0025-2004 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表12 组合式防伪瓶盖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | BB/T 0048-2017 | BB/T 0048-2017 |
| 2 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表13 聚碳酸酯（PC）饮用水罐密封盖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | DB 50/302-2008 | DB 50/302-2008 |
| 2 | 跌落性能 | DB 50/302-2008 | DB 50/302-2008 |
| 3 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

表14 婴幼儿用塑料奶瓶、食品接触用特定塑料瓶盖、瓶盖垫片检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验1） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙苯残留量（限PS材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 8 | 苯乙烯残留量（限PS材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 9 | 丁二烯迁移量（限PS材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |
| 10 | 丙烯腈迁移量（限ABS材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.17-2016 |
| 备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品。 塑料奶瓶只做瓶体的卫生性能，不做瓶盖等其它部位的卫生性能试验。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

BB/T 0013-2011软塑折叠包装容器

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

QB/T 2460 -1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2933-2008 双层口杯

QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯

DB50/302-2008聚碳酸酯（PC）饮用水罐密封盖

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。