重庆市食品用纸包装、容器产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品中抽取。

纸包装抽样：抽取样品24m2，其中16m2作为检验样品，8m2作为备用样品。

纸容器抽样：抽取样品100个，其中80个作为检验样品，20个作为备用样品。

纸吸管抽样：抽取样品100支，其中80支作为检验样品，20支作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1～表8。

表1 食品包装纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | QB/T 1014-2010 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 耐破指数 | QB/T 1014-2010 | GB/T 454-2002 |
| 3 | 抗张指数(纵横平均) | QB/T 1014-2010 | GB/T 12914-2018 |
| 4 | 吸水性(Cobb 60) | QB/T 1014-2010 | GB/T 1540-2002 |
| 5 | 尘埃度 | QB/T 1014-2010 | GB/T 1541-1989 |
| 6 | 交货水分 | QB/T 1014-2010 | GB/T 462-2008 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 10 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 11 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 15 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 16 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 17 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |

表2 食品包装用淋膜纸和纸板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量偏差 | QB/T 4819-2015 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 横幅厚度差 | QB/T 4819-2015 | GB/T 451.3-2002 |
| 3 | 膜定量偏差 | QB/T 4819-2015 | QB/T 4819-2015 |
| 4 | 渗漏性 | QB/T 4819-2015 | QB/T 4819-2015 |
| 5 | 润湿张力 | QB/T 4819-2015 | QB/T 4819-2015 |
| 6 | 外观 | QB/T 4819-2015 | QB/T 4819-2015 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 10 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 11 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 15 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 16 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 17 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 18 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |

表3 纸杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏试验 | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 3 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 5 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 6 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 13 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 14 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 15 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用10%乙醇，70℃，2h的试验条件 |  |  |

表4 纸碗检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 3 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油） | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 4 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 8 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 15 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 16 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h的试验条件 |  |  |

表5 餐用纸制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 2 | PE膜定量 | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 3 | 容积相对偏差（盒、碗、桶、盘） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 4 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 5 | 挺度（碗、桶） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 6 | 负重试验（盒、碗、桶） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 7 | 水分 | QB/T 2898-2007 | GB/T 462-2008 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 11 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 12 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 14 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 16 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 17 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 18 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 19 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h的试验条件 |  |  |

表6 纸浆模塑餐具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 4763-2014 | QB/T 4763-2014 |
| 2 | 耐温性能（95℃±5℃水、油） | QB/T 4763-2014 | QB/T 4763-2014 |
| 3 | 杯身挺度（杯） | QB/T 4763-2014 | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 负重性能（盒） | QB/T 4763-2014 | QB/T 4763-2014 |
| 5 | 抗压性能（碗） | QB/T 4763-2014 | QB/T 4763-2014 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 10 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 15 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 16 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 流通领域抽样无法确认预期使用条件时，杯的总迁移量采用10%乙醇，70℃，2h的试验条件；碗、盒的总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h的试验条件 |  |  |

表7 纸浆模塑餐具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 2 | 耐温性能（95℃±5℃水、油） | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 3 | 杯身挺度（杯） | GB/T 36787-2018 | GB/T 27590-2011 |
| 4 | 负重性能（盒） | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 5 | 抗压性能（碗） | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 10 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 15 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 16 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 流通领域抽样无法确认预期使用条件时，杯的总迁移量采用10%乙醇，70℃，2h的试验条件；碗、盒的总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇，70℃，2h的试验条件 |  |  |

表8 纸吸管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 10 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 15 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 16 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 备注 | 流通领域抽样无法确认预期使用条件时，总迁移量采用4%乙酸、10%乙醇，70℃，2h的试验条件 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 27590-2011纸杯

GB/T 27591-2011纸碗

GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具

QB/T 1014-2010食品包装纸

QB/T 2898-2007 餐用纸制品

QB/T 4819-2015食品包装用淋膜纸和纸板

QB/T 4763-2014 纸浆模塑餐具

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

微生物项目（大肠菌群、沙门氏菌、霉菌）不合格不进行复检。