武清区食品用塑料包装容器工具等制品

质量监督抽查实施细则

（2022年度）

1 抽查方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.1抽查型号或规格

本次抽查抽取样品应为同一批次产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号、同一花色），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品或复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。

1.2数量

抽样基数满足抽样数量要求即可，具体详见下表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用工具 | 塑料菜板 | 检4备2 |
| 2 |  | 塑料一次性餐饮具 | 50个×2 |
| 3 |  | 饮用吸管 | 100个×2 |
| 4 |  | 食品接触用特定工具及塑料件 | 50个×2 |
| 5 |  | 密胺塑料餐具 | 10个×2 |
| 6 |  | 可重复使用塑料餐饮具 | 50个×2 |
| 1 | 食品包装用 塑料容器 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 60个（各配同样数量的盖）（检样40个，备样20个） |
| 2 |  | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 10个（配同样数量的盖）（检样6个，备样4个） |
| 3 |  | 聚烯烃注塑包装桶 | 20个（检样15个，备样5个） |
| 4 |  | 塑料防盗瓶盖、 食品接触用特定塑料瓶盖 | 100个（检样70个，备样30个） |
| 5 |  | 食品接触用特定塑料瓶坯、 食品接触用特定塑料容器 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）；V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 6 |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）；V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 7 |  | 塑料饮水口杯、塑料保鲜盒 和婴幼儿用塑料奶瓶 | 6个（检样4个，备样2个） |
| 1 | 食品包装用塑料膜、袋 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | 膜：在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m²×2（检样2.5 m²×4，备样2.5 m²×2） 袋：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 2 |  | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |
| 3 |  | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |
| 4 |  | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合膜、袋 |  |
| 5 |  | 榨菜包装用复合膜、袋 |  |
| 6 |  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 膜：在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m²×2（检样2.5 m²×4，备样2.5 m²×2） 袋：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |
| 7 |  | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 |  |
| 8 |  | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |  |
| 9 |  | 液体食品无菌包装用复合袋 |  |
| 10 |  | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |
| 11 |  | 聚乙烯自粘保鲜膜 |  |
| 12 |  | 商品零售包装袋 |  |
| 13 |  | 夹链自封袋 |  |
| 14 |  | 包装用镀铝薄膜 |  |
| 15 |  | 食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋 |  |
| 1 | 塑料编织袋 | 塑料编织袋 | 15个×2 |
| 1 | 食品包装用塑料片材 |  | 3卷，每卷去掉2层后，每卷取1.5㎡样品（检样1.5㎡×2，备样1.5㎡） |

2 检验项目及方法

食品包装用塑料编织袋产品检验项目见表1；

食品用塑料工具产品检验项目见表2-4；

食品包装用塑料膜、袋产品检验项目见表5-20；

食品包装用塑料片材产品检验项目见表21；

食品包装用塑料容器产品检验项目见表22-28。

备注：A类指极重要质量项目，B类指重要质量项目。

表1食品包装用塑料编织袋检验项目

| 序号 | 项目名称 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸负荷 | 经向 | GB/T8946-2013 | 推荐性 | GB/T 8946-2013 |  | ● |
|  |  | 纬向 |  |  |  |  | ● |
|  |  | 缝边向 |  |  |  |  | ● |
|  |  | 缝底向 |  |  |  |  | ● |
| 2 | 感官要求 |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 3 | 总迁移量 |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 7 | 标签标识 |  | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.流通领域总迁移量条件：塑料编织袋总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，40℃，10d）。（用95%乙醇代替植物油）。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2塑料一次性餐饮具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 最大残留量(丁二烯)（限编号23、24，PS材质） | GB4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.12-2016 | ● |  |
| 8 | 最大残留量（乙苯）（限编号23，PS材质） | GB4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.16-2016 | ● |  |
| 9 | 最大残留量（苯乙烯）（限编号23，PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.16-2016 | ● |  |
| 10 | 微波炉高频加热性能（限塑料一次性餐饮具） | GB/T 18006.1-2009 | 推荐性 | GB/T18006.1-2009 |  | ● |
| 11 | 微波炉耐温性（限塑料一次性餐饮具） | GB/T 18006.1-2009 | 推荐性 | GB/T18006.1-2009 |  | ● |
| 12 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1、所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2、塑料一次性餐饮具产品（产品标准执行GB/T 18006.1-2009）宣称可微波炉使用时，检验微波炉高频加热性能、微波炉耐温性。 3、流通领域总迁移量条件：塑料一次性餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 |  |  |  |  |  |  |

表3饮用吸管、密胺塑料餐具及塑料菜板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |  |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |  |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |  |
| 备注： 1、所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2、 流通领域总迁移量条件：塑料菜板（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；密胺塑料餐具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；饮用吸管总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇，70℃、2h）。（用95%乙醇代替植物油）。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4食品接触用特定工具及塑料件和

可重复使用塑料餐饮具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |  |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |  |
| 7 | 最大残留量(丁二烯)（限编号23、24，PS材质） | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.12-2016 | ● |  |  |
| 8 | 最大残留量（乙苯）（限编号23，PS材质） | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.16-2016 | ● |  |  |
| 9 | 最大残留量（苯乙烯）（限编号23，PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.16-2016 | ● |  |  |
| 10 | 标签标识 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |  |
| 备注： 1、所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2、 流通领域总迁移量条件：食品接触用特定工具及塑料件总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。可重复使用塑料餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

（GB/T 10003-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T10003-2008中4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T10003-2008中4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 热封强度 | GB/T10003-2008中4.3 | 推荐性 | GB/T10003-2008中5.8 |  | ● |
| 4 | 透湿量 | GB/T10003-2008中4.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 |  | ● |
| 5 | 感官要求 | GB4806.7-2016中4.2 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |

表6 包装用双向拉伸聚酯薄膜（GB/T 16958-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T16958-2008中5.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T16958-2008中5.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 感官要求 | GB4806.7-2016中4.2 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 4 | 总迁移量 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移量(以锑计) | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 9 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |  |  |  |  |

表7 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜（GB/T 20218-2021）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度(纵向/横向) |  | GB/T20218-2021 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 拉伸标称应变(纵向/横向) |  | GB/T20218-2021 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 热收 缩率 | 纵向 | GB/T20218-2021 | 推荐性 | GB/T12027-2004 |  | ● |
|  |  | 横向 |  |  |  |  |  |
| 4 | 氧气透过量 |  | GB/T20218-2021 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 |  | ● |
| 5 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 标签标识 |  | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |  |

表8包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

（GB/T 10004-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉断力 | GB/T10004-2008中5.4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T10004-2008中5.4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 剥离力 | GB/T10004-2008中5.4.1 | 推荐性 | GB/T 8808-1988 |  | ● |
| 4 | 热合强度 | GB/T10004-2008中5.4.2 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 |  | ● |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T10004-2008中5.4.4 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 | ● |  |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T10004-2008中5.4.5 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 7 | 感官 | GB9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 | ● |  |
| 8 | 甲苯二胺 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 9 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 10 | 蒸发残渣（正己烷） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 11 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 13 | 重金属（以Pb计） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 14 | 溶剂残留总量 | GB/T10004-2008中5.6 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 15 | 苯类溶剂残留量 | GB/T10004-2008中5.6 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 16 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 |  | ● |
| 备注：苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |  |  |  |  |

表9 液体食品包装用塑料复合膜、袋（GB/T 19741-2005）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉断力 |  | GB/T19741-2005 中5.4 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 内层塑料膜剥离强度 |  | GB/T19741-2005 中5.4 | 推荐性 | GB/T8808-1988 |  | ● |
| 3 | 复合层塑料膜与纸粘结度(限WSLZ膜) |  | GB/T19741-2005 | 推荐性 | GB/T19741-2005 |  | ● |
| 4 | 透氧率 |  | GB/T19741-2005 中5.4 | 推荐性 | GB/T1038-2000 | ● |  |
| 5 | 耐压性能 |  | GB/T19741-2005 中5.6 | 推荐性 | GB19741-2005 中6.11 |  | ● |
| 6 | 跌落性能 |  | GB/T19741-2005 中5.7 | 推荐性 | GB19741-2005 中6.12 |  | ● |
| 7 | 微生物总数 |  | GB/T19741-2005 | 推荐性 | GB4789.2-2016 | ● |  |
| 8 | 致病菌 |  | GB/T19741-2005 | 推荐性 | GB4879.4-2016、GB4879.5-2016、 GB4879.10-2016、GB4879.11-2014 | ● |  |
| 9 | 感官 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 10 | 甲苯 二胺 | SS膜和WSS膜 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 11 | 蒸发残渣（4％乙酸）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 12 | 蒸发残渣（正己烷）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 13 | 蒸发残（65%乙醇）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 15 | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 16 | 脱色试验 | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 17 | 溶剂残留量总量 |  | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 18 | 苯类溶剂残留量 |  | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 19 | 标签标识 |  | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 2.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |  |

表10双向拉伸尼龙（BOPA)/

低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋（QB/T 1871-1993）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉断力 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 直角撕裂力 | QB/T1871-1993 | 推荐性 | QB/T1130-1991 |  | ● |
| 4 | 层间剥离力 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | GB/T 8808-1988 |  | ● |
| 5 | 封口剥离力（袋） | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 |  | ● |
| 6 | 抗摆锤冲击能 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | GB/T 8809-2015 |  | ● |
| 7 | 水蒸气透过量 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 | ● |  |
| 8 | 氧气透过量 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 9 | 耐热性 | QB/T1871-1993 | 推荐性 | QB/T 1871-1993 |  | ● |
| 10 | 耐寒性 | QB/T1871-1993 | 推荐性 | QB/T 1871-1993 |  | ● |
| 11 | 耐油度测定 | QB/T1871-1993 | 推荐性 | QB/T 1871-1993 |  | ● |
| 12 | 袋的耐压性能 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | QB/T1871-1993 中5.5.11 |  | ● |
| 13 | 袋的跌落性能 | QB/T1871-1993中4.3 | 推荐性 | QB/T1871-1993 中5.5.12 |  | ● |
| 14 | 感官 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB9683-1988 | ● |  |
| 15 | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 16 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 17 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 18 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 19 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 20 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 21 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 22 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 23 | 标签标识 | GB4806.1-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 |  | ● |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |  |  |  |  |

表11榨菜包装用复合膜、袋（QB/T 2197-1996）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度 | QB/T2197-1996中4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T2197-1996中4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 氧气透过量 | QB/T2197-1996中4.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 4 | 水蒸气透过量 | QB/T2197-1996中4.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 | ● |  |
| 5 | 感官 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB9683-1988 | ● |  |
| 6 | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 7 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 8 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 9 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 11 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 12 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 13 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 14 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 |  | ● |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |  |  |  |  |

表12 液体食品无菌包装用复合袋（GB/T18454-2019）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T18454-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T18454-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 剥离力 | GB/T18454-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T 8808-1988 |  | ● |
| 4 | 热合强度 | GB/T18454-2019中5.3 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 |  | ● |
| 5 | 氧气透过率 | GB/T18454-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 6 | 袋的耐压性能 | GB/T18454-2019中5.4 | 推荐性 | GB/T18454-2019中6.5 |  | ● |
| 7 | 袋的跌落性能 | GB/T18454-2019中5.5 | 推荐性 | GB/T18454-2019中6.6 |  | ● |
| 8 | 卫生指标 | 相应材质的卫生标准 | 强制性 | GB31604.2-2016/ GB31604.7-2016/ GB31604.8-2016/ GB31604.8-2021/ GB31604.9-2016/ GB31604.19-2016/ GB9683-1988/ GB31604.23-2016 | ● |  |
| 9 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 10 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.内衬材料卫生指标应符合GB 4806.7；复合塑料膜卫生指标应符合GB 9683-1988；口盖材料应符合GB 4806.7；塑料与铝箔复合膜卫生指标应符合GB 9683-1988。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |  |  |  |  |

表13包装用聚乙烯吹塑薄膜（GB/T 4456-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4456-2008 4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4456-2008 4.3 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 4 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 8 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |

表14-1 聚乙烯自粘保鲜膜(GB/T10457-1989)

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度（纵向及横向） | GB/T10457-1989中4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 气体透过率（氧气） | GB/T10457-1989中4.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 |  | ● |
| 3 | 水蒸气透过量 | GB/T10457-1989中4.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 |  | ● |
| 4 | 自粘性 | GB/T10457-1989中4.3 | 推荐性 | GB/T10457-1989中5.6.6 |  | ● |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 最大残留量（氯乙烯）（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.流通领域总迁移量条件：保鲜膜总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |  |  |  |  |  |  |

表14-2 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则(GB/T10457-2021)

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T10457-2021中5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 氧气透过量（限PVDC材质） | GB/T10457-2021中5.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 |  | ● |
| 3 | 透湿量（限PVDC材质） | GB/T10457-2021中5.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 |  | ● |
| 4 | 氧气透过量偏差 | GB/T10457-2021中5.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 |  | ● |
| 5 | 透湿量偏差 | GB/T10457-2021中5.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 |  | ● |
| 4 | 自粘性 | GB/T10457-2021中5.3 | 推荐性 | GB/T10457-2021中6.4.6 |  | ● |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 最大残留量（氯乙烯）（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.氧气透过量和透湿量限PVDC材质；氧气透过量偏差和透湿量偏差限PE、PVC\PBAT和多层共挤材质。 4.流通领域总迁移量条件：保鲜膜总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |  |  |  |  |  |  |

表15 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋)

（BB/T 0039-2013）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | GB/T21661-2020 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 |  | ● |
| 2 | 提吊试验(限提手型) | BB/T0039-2013 | 推荐性 | BB/T0039-2013 |  | ● |
| 3 | 跌落性能 | BB/T0039-2013 | 推荐性 | BB/T0039-2013 |  | ● |
| 4 | 漏水性 | BB/T0039-2013 | 推荐性 | BB/T0039-2013 |  | ● |
| 5 | 卫生性能 | 直接接触食品的塑料和纸塑复合包装袋的安全卫生性能应符合GB21660-2008 | 强制性 | GB4806.7-2016/ GB31604.8-2016/ GB31604.8-2021/ GB31604.2-2016/ GB31604.9-2016/ GB31604.7-2016/ GB31604.23-2016/ GB9683-1988/ GB/T21661-2020 | ● |  |
|  |  | 直接接触食品的纸包装袋应符合 GB4806.8-2016 | 强制性 | GB4806.8-2016 | ● |  |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.直接接触食品用聚乙烯塑料购物袋和淀粉基塑料购物袋应符合GB4806.7-2016，不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测； 2.直接接触食品用聚丙烯塑料购物袋应符合GB4806.7-2016，不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测； 3.直接接触食品用复合塑料购物袋应符合GB9683-1988。 4.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 5.流通领域总迁移量条件：商品零售包装袋总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |  |  |  |  |  |  |

表16 包装用镀铝薄膜（BB/T0030-2019）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 水蒸气透过量 | BB/T0030-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 | ● |  |
| 2 | 氧气透过量 | BB/T0030-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T1038-2000 | ● |  |
| 3 | 拉伸强度 | BB/T0030-2019 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 4 | 断裂伸长率 | BB/T0030-2019 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |  |  |  |  |

表17 食品接触特定非复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB 806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |

表18 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋（GB/T28118-2011）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 剥离力 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T8808-1988 |  | ● |
| 3 | 热合强度 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | QB/T2358-1998 |  | ● |
| 4 | 氧气透过量 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T1038-2000或 GB/T19789-2005 GB/T19789-2021 | ● |  |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T1037-1988 GB/T 1037-2021 | ● |  |
| 6 | 袋的耐压性能 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T21302-2007 |  | ● |
| 7 | 袋的跌落性能 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T21302-2007 |  | ● |
| 8 | 卫生性能 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016/ GB31604.7-2016/ GB31604.8-2016 GB31604.8-2021/ GB31604.9-2016/ GB31604.23-2016/ GB9683-1988 | ● |  |
| 9 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 10 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |  |  |  |  |  |  |

表19食品接触用特定复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 卫生指标 | 相应产品标准的卫生指标/GB9683-1988/ GB4806.7-2016 | 强制性 | GB9683-1988 GB31604.2-2016 GB31604.7-2016 GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 GB31604.9-2016 GB31604.23-2016等 | ● |  |
| 2 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 4 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 5 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 |  | ● |
| 备注： 1.溶剂残留量仅对复合食品包装膜、袋有要求。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 3.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 4.表中所有材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。 |  |  |  |  |  |  |

表20夹链自封袋（BB/T 0014-2011）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 热合强度 | BB/T 0014-20115.4 | 推荐性 | QB/T2358-1998 |  |  |
| 2 | 感官要求 | GB4806.7-2016/ GB 9683-1988 | 强制性 | GB4806.7-2016/ GB 9683-1988 | ● |  |
| 3 | 总迁移量/蒸发残渣 | GB4806.7-2016/ GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 GB31604.8-2021 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016/ GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016/ GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.流通领域总迁移量条件：夹链自封袋（非复合袋）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |  |  |  |  |  |  |

表21片材检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 拉伸屈服强度 | QB/T2471-2000 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 |  | 纵向尺寸变化率 | QB/T2471-2000 | 推荐性 | QB/T2471-2000 |  | ● |
| 3 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 拉伸强度 | GB/T16719-2008 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 4 |  | 断裂伸长率 | GB/T16719-2008 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 5 |  | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 7 |  | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 8 |  | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 9 |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 10 |  | 最大残留量（丁二烯）（限PS材质）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.12-2016 | ● |  |
| 11 |  | 最大残留量（乙苯、苯乙烯）（限PS材质）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.16-2016 | ● |  |
| 12 |  | 标签标识 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.其余其他材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3. 流通领域总迁移量条件：片材总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，40℃，10d）。（用95%乙醇代替植物油）。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

表22聚酯(PET)无汽饮料瓶项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 密封性能 | QB/T2357-1998中3.2 | 推荐性 | QB/T2357-1998中4.6 |  | ● |
| 2 | 跌落性能 | QB/T2357-1998中3.2 | 推荐性 | QB/T2357-1998中4.6 |  | ● |
| 3 | 耐寒性能（-20℃） | QB/T 2357-1998 | 推荐性 | QB/T2357-1998 |  | ● |
| 4 | 乙醛含量 | QB/T2357-1998中3.3 | 推荐性 | QB/T2357-1998中4.7 | ● |  |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 特定迁移量(以锑计) | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 11 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |  |  |  |  |

表23聚碳酸酯（PC）饮用水罐

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2460-1999中4.6 | 强制性 | QB/T2460-1999中5.7 |  | ● |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2460-1999中4.6 | 强制性 | QB/T2460-1999中5.8 |  | ● |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 4 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移量（双酚A） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.10-2016 | ● |  |
| 9 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |  |  |  |  |

表24聚烯烃注塑包装桶

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 密封性能 | QB/T2818-2006 | 推荐性 | QB/T2818-2006 |  | ● |
| 2 | 跌落性能 | QB/T2818-2006 | 推荐性 | QB/T2818-2006 |  | ● |
| 3 | 应力开裂 | QB/T2818-2006 | 推荐性 | QB/T2818-2006 |  | ● |
| 4 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 5 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 6 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 7 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 8 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 9 | 标签标识 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |

表25塑料防盗瓶盖

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 密封性能 |  | GB/T 17876-2010中5.4 | 推荐性 | GB/T 17876-2010中6.4.1 |  | ● |
| 2 | 热稳定性 |  | GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 3 | 跌落性能 |  | GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 4 | 耐冲击性能 |  | GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 5 | 开启扭矩性能 |  | GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 6 | 防盗环（条）物理性能 | 封盖性能 | BB/T0025-2004 (30/25mm) GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
|  |  | 防盗性能 |  | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
|  |  | 开启和扭断力矩 |  | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 7 | 溢脂性能 |  | GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 8 | 安全开启性能 |  | GB/T 17876-2010 | 推荐性 | GB/T 17876-2010 |  | ● |
| 9 | 感官要求 |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 10 | 总迁移量 |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 12 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 13 | 脱色试验 |  | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 14 | 标签标识 |  | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |  |  |  |  |  |  |  |

表26聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 乙醛 | BB/T0060-2012 | 强制性 | BB/T0060-2012附录A | ● |  |
| 2 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 3 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 4 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 6 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移量(以锑计) | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.41 -2016 | ● |  |
| 8 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.执行企业标准的产品，依据企业标准规定的包装材料成型品卫生标准进行检验，PET材质产品特定迁移量只做特定迁移量(以锑计) |  |  |  |  |  |  |

表27食品接触用特定塑料瓶盖、食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 最大残留量（丁二烯）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.12-2016 | ● |  |
| 8 | 最大残留量（乙苯、苯乙烯）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.16-2016 | ● |  |
| 9 | 特定迁移量（双酚A）（限PC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.10-2016 | ● |  |
| 10 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |  |  |  |  |  |  |

表28塑料饮水口杯、塑料保鲜盒和婴幼儿用塑料奶瓶

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2021 GB31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) （限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移量（双酚A） （限PC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.10-2016 | ● |  |
| 8 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.1-2016 GB4806.7-2016 |  | ● |
| 备注： 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3. 流通领域总迁移量条件：塑料保鲜盒和塑料饮水杯（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；婴幼儿用塑料容器总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（50%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 |  |  |  |  |  |  |

3 判定原则

3.1 依据标准

（一）食品用工具

QB/T 1870-2015 塑料菜板

QB/T1999-1994  密胺塑料餐具

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB 4806.1-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

GB31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

（二）食品包装用片材

GB/T 16719-2008  双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

QB/T 2471-2000   聚丙烯(PP)挤出片材

GB/T 15267-1994  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 1040.3 塑料  拉伸性能的测定  第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB4806.1-2016    食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

（三）食品包装用塑料容器

QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0060-2012包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T4049-2010    塑料饮水口杯（适用于2022年4月1日前生产的产品）

QB/T 4049-2021    塑料饮水口杯（适用于2022年4月1日及以后生产的产品）

GB/T32094-2015    塑料保鲜盒

GB4806.1-2016    食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB4806.6-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.10-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

（四）食品包装用塑料膜、袋

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T20218-2021  双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

QB/T1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T10457-1989  聚乙烯自粘保鲜膜 （适用于2022年5月1日前生产的产品）

GB/T10457-2021  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 （适用于2022年5月1日及以后生产的产品）

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

BB/T 0014-2011夹链自封袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

GB/T 1037-1988  塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 （适用于2022年6月1日前生产的产品）

GB/T 1037-2021 塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 （适用于2022年6月1日及以后生产的产品）

GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法

GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB4789.2-2016  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB4789.3-2016  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB4789.4-2016 食品安全国家标准  食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB4789.5-2012 食品安全国家标准  食品微生物学检验  志贺氏菌检验

GB4789.10-2016 食品安全国家标准  食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB4789.11-2014 食品安全国家标准  食品微生物学检验  β型溶血性链球菌检验

GB4789.15-2016 食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB4806.1-2016    食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB4806.6-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB5009.156-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 8809-2015 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法

GB9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T19789-2005 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验  库仑计检测法（适用于2022年5月1日前生产的产品）

GB/T19789-2021 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 （适用于2022年5月1日及以后生产的产品）

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

GB/T21661-2020塑料购物袋

GB/T12027-2004  塑料  薄膜和薄片  加热尺寸变化率试验方法

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.19-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  已内酰胺的测定和迁移量的测定

GB31604.23-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定

GB31604.31-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  氯乙烯的测定和迁移量的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

（五）食品包装用塑料编织袋

GB4806.1-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日前生产的产品）

GB31604.8-2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定（适用于2022年3月7日及以后生产的产品）

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求；国家法律、法规、规章的有关规定。

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视为其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。若企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，检验机构按相关产品国家、行业标准检测判定。

当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。