青岛市工业防护涂料产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

单组分：抽取不少于6kg样品，其中检验样品不少于3kg，备用样品不少于3kg。

多组分：抽取主漆不少于6kg的样品，其中检验样品不少于3kg，备用样品不少于3kg，配套产品按配比抽取。

2 检验依据

表1 水性工业防护涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 30981 GB/T 23986 GB/T 23985 GB/T 1725 |
| 2 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | GB/T 23986 |
| 3 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆、粉末涂料、醇酸清漆） | GB/T 30647 GB 30981 |

表2 溶剂型工业防护涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23985 GB/T 1725 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990 |
| 4 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992 |
| 5 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | GB/T 23986 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆、粉末涂料、醇酸清漆） | GB/T 30647 GB 30981 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30981-2020            工业防护涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。