青岛市食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。抽查产品种类包括食品接触用纸餐具、纸盒、纸袋、纸罐（纸板类罐、圆柱形复合罐）、纸吸管、纸杯、纸和纸板、纸和纸板制成型品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 食品接触用纸包装及容器等制品产品抽样数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具 |  | 检验样品：50只 备用样品：20只 |
| 2 | 纸盒 |  | 检验样品：30只 备用样品：10只 |
| 3 | 纸袋 |  | 检验样品：40只 备用样品：20只 |
| 4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 检验样品：25只 备用样品： 5只 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 检验样品：40只 备用样品：10只 |
| 5 | 纸吸管 |  | 检验样品：400支 备用样品：200支 |
| 6 | 纸杯 |  | 检验样品：50只 备用样品：50只 |
| 7 | 纸和纸板 |  | 检验样品： 8m2 备用样品： 5m2 |
| 8 | 纸和纸板制成型品 |  | 检验样品：100（张/片/只） 备用样品： 50（张/片/只） |
| 可根据产品规格大小适当增减抽样数量。 若产品最小销售包装为密封包装，为避免抽样时破坏原包装，可按采样数折算所需的最少包装数抽取样品，保证检验样品不少于表1中检验样品数量，备用样品不少于表1中备用样品数量。若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取。 |  |  |  |

2 检验依据

表2-1 纸餐具（淋膜纸餐具）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8 | / |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | / |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 | / |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 11 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 14 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589 | / |
| 15 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油） | GB/T 27591 | / |
| 16 | 渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898 | / |
| 17 | 抗压强度 | GB/T 27591 | / |

表2-2 纸餐具（纸浆模塑餐具）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8 | / |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9 | / |
| 8 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 9 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 13 | 耐温性能 | GB/T 36787 |  |
| 14 | 杯身挺度 | GB/T 36787 | / |
| 15 | 抗压性能 | GB/T 36787 | / |

表2-3 纸罐（纸板类罐）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |

表2-4 纸罐（圆柱形复合罐）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 14934 |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 14934 |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 |
| 5 | 端盖脱离力 | GB/T 10440 |
| 6 | 轴向压溃力 | GB/T 10440 |
| 7 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440 |

表2-5 纸杯产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8 | / |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | 仅淋（覆）膜产品检验该项目 |
| 8 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9 | / |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 11 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 14 | 感官指标 | GB/T 27590-2011（含第1号修改单） GB/T 27590-2022 | “杯底距杯身10mm内不应印刷”的要求不做检验 |
| 15 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011（含第1号修改单） GB/T 27590-2022 | / |
| 16 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011（含第1号修改单） GB/T 27590-2022 | / |

表2-6 食品包装用羊皮纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 |  | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） |  | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） |  | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 |  | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） |  | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 |  | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 |  | GB 4806.8-2022 |  |
| 8 | 大肠菌群 |  | GB 14934 | / |
| 9 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 | / |
| 10 | 霉菌 |  | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 11 | 抗张指数（纵横平均） |  | GB/T 12914 | / |
| 12 | 耐破指数 | 干 | GB/T 454 | / |
|  |  | 湿 | GB/T 465.1 |  |

表2-7 食品包装用纸板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 11 | 边渗水 | GB/T 31122 | 适用于液体食品包装用纸板 |
| 12 | 挺度 | GB/T 22364—2008 静态弯曲法 | / |

表2-8 食品包装纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 11 | 抗张指数 (纵横平均) | GB/T 12914 | / |
| 12 | 撕裂指数(纵向) | GB/T 455 | / |
| 13 | 耐破指数 | GB/T 454 | / |

表2-9 纸杯原纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 11 | 横向耐折度 | GB/T 457 MIT法 | / |
| 12 | 边渗透 | GB/T 31905 质量法 | / |
| 13 | 挺度 | GB/T 22364 | / |

表2-10 餐盒原纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |
| 11 | 横向耐折度 | GB/T 457 MIT法 | / |
| 12 | 边渗透 | QB/T 4033 | / |
| 13 | 挺度 | GB/T 22364—2008 静态弯曲法 |  |

表2-11 其他纸包装及容器等制品产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | / |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 | 按照GB 31604.49标准检验时，生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.49-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.49-2023进行检验 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38 或 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8 GB 31604.48 | / |
| 5 | 荧光性物质 （波长254nm和365nm） | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 | 生产日期在2024-03-06之前的产品按照GB 31604.47-2016进行检验；生产日期在2024-03-06及之后的产品按照GB 31604.47-2023进行检验 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8 | / |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2 | 仅淋（覆）膜产品检验该项目 |
| 8 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9 | / |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 生产日期在2023-06-30及之后的产品检验该项目 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 |  |
| 11 | 大肠菌群 | GB 14934 | / |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 14934 | / |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15 | / |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8  食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 10440  圆柱形复合罐

GB/T 24696  食品包装用羊皮纸

GB/T 27589  纸餐盒

GB/T 27590-2011  纸杯（含第1号修改单）

GB/T 27590-2022  纸杯

GB/T 27591  纸碗

GB/T 31122  液体食品包装用纸板

GB/T 31123  固体食品包装用纸板

GB/T 36787  纸浆模塑餐具

QB/T 1014  食品包装纸

QB/T 2898  餐用纸制品

QB/T 4032  纸杯原纸

QB/T 4033  餐盒原纸

GB/T 36392 食品包装用淋膜纸和纸板

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 其他情况说明

不复检情形：

根据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，本细则中确定的大肠菌群、沙门氏菌、霉菌检验项目，不进行复检。