青岛市校服（春、夏季）产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次产品抽取样品10件/条/套，其中5件/条/套作为检验样品，5件/条/套作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验的合理需要。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2009 或GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 或GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 相应产品标准 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2008/2019 相应产品标准 |
| 12 | 绳带要求 | GB 31701-2015 |
| 13 | 接缝强力 | 相应产品标准 |
| 14 | 接缝性能（纰裂/接缝处纱线滑移）a | 相应产品标准 |
| 15 | 起球 | 相应产品标准 |
| 16 | 水洗尺寸变化率 | 相应产品标准 |
| 17 | 水洗后外观 | 相应产品标准 |
| a仅考核机织学生服 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

相关标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31888-2015  中小学生校服

GB/T 22854-2009  针织学生服

GB/T 23328-2009  机织学生服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。